#### Техническое описание на риббон RESIN 2605:

| 1. Описание материала РИББОН RESIN 2605: Данный вид материала RESIN 2605 используется в широком спектре отраслей промышленности, на этикетках подвергающихся воздействию различных неблагоприятных факторов. С помощью RESIN 2605 вы получите изображение высокой четкости и плотности на синтетических поверхностях. Самым главным преимуществом является отличная стойкость к различным химическим веществам: растворителям, промышленные спирты, гидравлическое масло, антифриз и др. Активно используется в химической промышленности, а так же для печати на текстильных материалах. | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН RESIN 2605: - Высокая устойчивость к стиранию, даже химическими составами - Отличное качество печати - Устойчивость к царапинам, перепадам температур - Возможность печати на текстиле - Антистатическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования. | 4. Технические характеристики: Тип: Смола Цвет: Черный Основа: Полиэстровая пленка Толщина основы: 4.5 мкм Общая толщина: 6.9 мкм Температура плавления: 80*С Оптическая плотность: более 1,75 Скорость печати: до 203.2 мм/сек |
| 5. Области применения: Промышленная маркировка, химическая промышленность и деревообработка, электроника, сельское хозяйство, фармацевтика, складской учёт, розничная торговля, медицина. | 6. Материалы для печати: Полиэтилен, полиэстер, лакированные этикетки, ПВХ, металлизированные этикетки. |