#### Техническое описание на риббон RESIN TEXTILE 2906:

| 1. Описание материала РИББОН RESIN 2906: Данный вид материала RESIN TEXTILE 2906 используется в текстильной промышленности. Эта термотрансферная лента характеризуется специальным покрытием на основе селикона, увеличивающим устойчивость к повышенным температурам. Применяется для печати на этикетках из текстиля, подвергающихся воздействию различных неблагоприятных факторов, таких как повышенная температура, воздействие пара и различных моющих веществ. Самым главным преимуществом является экстремально высокая износоустойчивость. Рекомендован для печати на этикетках на основе нейлона, терилена, полиэфирного волокна, искусственного шелка, синтетического волокна. | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН RESIN TEXTILE 2906: - Высокая устойчивость к стиранию, даже химическими составами - Устойчивость к царапинам, перепадам температур - Отличное качество печати - Экстремально высокая износоустойчивость - Возможность печати на текстиле - Антистатическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования. | 4. Технические характеристики: Тип: Смола Цвет: Черный Основа: Полиэстеровая пленка Толщина основы: 4.5 мкм Общая толщина: 5.9 мкм Температура плавления: 130*С Скорость печати: до 250мм/сек |
| 5. Области применения: Промышленная маркировка, химическая промышленность и деревообработка, текстильная промышленность. | 6. Материалы для печати: Этикетки на основе нейлона, терилена, полиэфирного волокна, искусственного шелка, синтетического волокна. |