#### Техническое описание на риббон WAX/RESIN 1430:

| 1. Описание материала РИББОН WAX/RESIN 1430: WAX/RESIN 1430 была разработана с помощью последних инновационных технологий в отрасли. Она даёт очень стойкое изображение на всех видах необходимых материалов. Лента имеет защитное покрытие, что позволяет печатать более 3+ млн. погонных дюймов ленты. Данный вид ленты применяется при увеличенной скорости печати и необходимости стойкости изображения, позволяет делать супер-четкие отпечатки с ровными краями. | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН WAX/RESIN 1430: - Высокая устойчивость к стиранию - Отличное качество печати - Различные материалы этикеток - Специальное покрытие, защищающее головку от статического электричества | 4. Технические характеристики: Тип: Смесь смолы и воска Цвет: Черный Основа: Полиэстеровая пленка Стойкость к истиранию: 95 % Стойкость к растворителям: 75 % Температура печати: 75*С Скорость печати: 200 мм/сек |
| 5. Области применения: Складской учет, логистика, маркировка в розничной торговле, маркировка для автоматической сортировки, деревообработка, маркировка на акцизных марках, химическая промышленность, маркировка в мед. учреждениях. | 6. Материалы для печати: Мелованная и немелованная бумага, синтетические поверхности: полиэтилен, полипропилен, полиэстер, ПВХ. |