#### Техническое описание на риббон WAX  PREMIUM 2210:

| 1. Описание материала РИББОН WAX PREMIUM 2210: Данный вид термотрансферной ленты (риббона) содержит наполнение новейшими синтетическими смолами в составе красящего слоя. Наиболее подходит для печати на бумажных носителях - матовая, полуглянцевая, бумага. Имеет низкую температуру печати, что обеспечивает большой срок службы термоголовки. Устойчивость к истиранию - высокая. Рекомендованная скорость печати – до 200 мм/с с разрешением 200, 300, 600 точек в дюйме. Данный материал выделяется своей контрастностью, четкостью и стойкостью изображения. Термотрансферные этикетки отпечатанные с использованием А3 WAX SUPER PREMIUM предназначены для печати на этикетках, требующих хранения с возможными механическими воздействиями, печати мелких маркировок. | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН WAX PREMIUM 2210: - Низкая стоимость - Высокая устойчивость к стиранию - Высокая контрастность и четкость печати - Щадящий режим печати для головки принтера - Отличное качество печати при больших тиражах | 4. Технические характеристики: Тип: Воск Цвет: Черный Основа: Полиэстеровая пленка Толщина основы: 4.5 +/- 0.1 мкм Общая толщина: 7.2+0,3мкм Температура плавления: 70*С Оптическая плотность: более 1,95 Плотность цвета: более 3,4 Скорость печати: до 200мм/сек |
| 5. Области применения: складской, учет, логистика, маркировка в розничной торговле, пищевые продукты, маркировка для автоматической сортировки, маркировка на акцизных марках, фармацевтика, маркировка в мед. учреждениях. | 6. Материалы для печати: Мелованая, немелованая бумага, этикетки на основе полиэстера, полиэтилена, полипропилена, ПВХ |