#### Техническое описание на риббон WAX/RESIN 2304:

| 1. Описание материала РИББОН WAX/RESIN 2304: По своим характеристикам WAX/RESIN 2304 – это промежуточный и наиболее универсальный вариант между лентами Wax и Resin. По сравнению с восковыми лентами, риббоны на основе высококачественной смеси воска и смолы обеспечивают изображение, более устойчивое к истиранию (что немаловажно, поскольку товар часто трогают руками во время транспортировки, выкладки товара). Данный вид ленты применяется при увеличенной скорости печати и необходимости стойкости изображения, позволяет делать супер-четкие отпечатки с ровными краями. WAX/RESIN 2304 не только устойчив истиранию, но и защищен от УФ-излучения, по цене он ниже материала RESIN (Смола). | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН WAX/RESIN 2304: - Высокая устойчивость к стиранию - Отличное качество печати - Различные материалы этикеток - Специальное покрытие защищающее головку от статического электричества | 4. Технические характеристики: Тип: Смесь смолы и воска Цвет: Черный Основа: Полиэстровая пленка Толщина основы: 4.5 мкм Общая толщина: 6.8 мкм Температура плавления: 70*С Оптическая плотность: более 1.80 Скорость печати: до 203.2 мм/сек |
| 5. Области применения: Складской учет, логистика, маркировка в розничной торговле, пищевые продукты, маркировка для автоматической сортировки, маркировка на акцизных марках, гибкая упаковка, холодильные камеры, химическая промышленность, маркировка в мед. Учреждениях. | 6. Материалы для печати: Мелованая и немелованая бумага, синтетические поверхности: полиэтилен, полипропелен, полиэстер, ПВХ. |