#### Техническое описание на риббон WAX/RESIN NEAR-EDGE 2504:

| 1. Описание материала РИББОН WAX/RESIN NEAR-EDGE 2504: По своим характеристикам РИББОН WAX/RESIN NEAR-EDGE 2504 – это смесь на основе воска и высококачественной смолы. Особенностью данной ленты является возможность печати с высоким разрешением до 600 dpi и скоростью печати до 800 мм/сек. Материал WAX/RESIN NEAR-EDGE 2504 используется для печати принтерами с угловой головкой, позволяет отпечатывать большие объемы этикеток с неизменным качеством печати. По сравнению с восковыми лентами, риббоны с содержанием синтетических смол обеспечивают изображение, более устойчивое к стиранию. Данный вид ленты применяется при высокой скорости печати и необходимости стойкости изображения. | 2. Графическая характеристика: |
| --- | --- |
| 3. Свойства термотрансферной ленты РИББОН WAX/RESIN NEAR-EDGE 2504: - Высокая скорость печати - Высокая устойчивость к стиранию - Отличное качество печати - Различные материалы этикеток - Антистатическое покрытие, продлевающее срок службы оборудования. | 4. Технические характеристики: Тип: Смесь смолы и воска Цвет: Черный Основа: Полиэстровая пленка Толщина основы: 5.0 мкм Общая толщина: 6.8 мкм Температура плавления: 70*С Оптическая плотность: более 1,20 Скорость печати: до 500мм/сек |
| 5. Области применения: Складской учет, логистика, розничная торговля, маркировка для автоматической сортировки, маркировка на акцизных марках, пищевые продукты, гибкая упаковка, холодильные камеры, промышленная маркировка, фармацевтика, маркировка в мед. учреждениях. | 6. Материалы для печати: Мелованая и немелованая бумага, синтетические поверхности: полиэтилен, полипропелен, полиэстер, ПВХ. |