#### Техническое описание материала HOT STAMPING FOIL 1801 (фольга для горячего тиснения):

| 1. Описание материала HOT STAMPING FOIL 1801 (фольга для горячего тиснения): Фольга (красящая лента) для датера горячего тиснения , так же фольга для кодировки, используемая для нанесения информации как на печатанные, так и на пустые (незапечатанные) лаками и красками поверхности разнообразных упаковочных материалов. Hot stamping foil 1801 используется для нанесения даты, номеров партий, дат выпуска и срока годности, веса, артикулов и других данных, на упаковку товара. В основе технологии горячего тиснения лежит метод термопереноса красителя с риббона (фольги) принципом горячего тиснения (приваривания краски) непосредственно с пленки-носителя фольги, на упаковку, используемый на ручных, полуавтоматических и автоматических маркираторах и других приборах для маркировки. Материал обладает превосходной износостойкостью и сопротивлением к различным внешним воздействиям. | 2. Примеры печати: |
| --- | --- |
| 3. Свойства HOT STAMPING FOIL 1801 (фольга для горячего тиснения): - Высокая устойчивость к царапинам, стиранию даже химическими составами - Отличное качество печати - Устойчивость к перепадам температур - Возможность печати на текстиле | 4. Технические характеристики: Тип: Фольга горячего тиснения Цвет: Черный Основа: Полиэстеровая пленка Стойкость к истиранию: 100 % Общая толщина: 22 мкм Температура плавления: 120-150*С |
| 5. Области применения: Складской учет, логистика, маркировка в розничной торговле, пищевые продукты, сельское хозяйство, маркировка на акцизных марках, фармацевтика, маркировка в мед. учреждениях. | 6. Материалы для печати: Целлюлозная и покрытая бумага. Синтетические упаковочные материалы на основе полиэстера, полиэтилена, полипропилена, ПВХ. |